ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване

7. Корабни остатъчни горива

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вискозитет при 40°C | mm2/s | БДС EN ISO 3104 |
| Плътност при 15°C | kg/m3 | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
| Изчислителен ароматен въглероден индекс | - |  |
| Сяра | % (m/m) | БДС EN ISO 8754 БДС EN ISO 14596 |
| Пламна температура | °C | БДС EN ISO 2719 |
| Съдържание на сероводород | mg/kg | IP 570 |
| Киселинно число | mg KOH/g | ASTM D664 |
| Обща утайка | % (m/m) | ISO 10307-2 |
| Коксов остатък (микрометод) | % (m/m) | ISO 10370 |
| Температура на течливост (горна) Зима Лято | °C | БДС EN ISO 3016 |
| Съдържание на вода | % (V/V) | БДС ISO 3733 |
| Пепел | % (m/m) | БДС EN ISO 6245 |
| Ванадий | mg/kg | IP 501, IP 470 |
| Натрий | mg/kg | IP 501(4), IP 470 |
| Алуминий плюс силиций | mg/kg | IP 501(4), IP 470, ISO 10478 |
| Отработени масла калций и цинк или калций и фосфор | mg/kg | IP 501, IP 470, IP 500 |